TECHNICAL DATA SHEET

SUPERKLEBER 2001

Это – термопластичний клей расплав на основе синтетических смол и ЭВА.

ОБЛАСТИ ПРМЕНЕНИЯ:

SUPERKLEBER 2001 используется на прямолинейных кромкооблицовочных станках для кромок из натурального дерева, ПВХ и меламина. Рекомендован для низкоскоростных линий. Максимально рекомендованная скорость линии 15 м/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	: Натуральный

Вид	: Гранулы

| Вязкость | : 110000±30000 mPa.s (190ºC de spindle 29 50 rpm) |
| --- | --- |
| Точка размягчения | : 98±5ºC |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |
| Влажность материала | : 8–10% |
| Влажность воздуха | : 65-75 % |
| Темп. среди | : > 15 ºC |
| Темп. в резервуаре | : 180 – 200 ºC |
| Температура роллера | : 180 – 200 ºC |
| ФАСОВКА : |  |  |
| 25 кг. Бумажный мешок |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ: |  |  |

Температура окружающей среди дожна быть приблизительно 15°C.

Клей должен быть нанесен на одну поверхность склеиваемого материала. Влажность вохдуха % 65-75 и влажность материала % 8-10.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Масляные и пыльные поверхности предотвращают образование прочного слоя клея и желаемая прочность не может быть достигнута.

Температуру внутри адгезивного материала следует учитывать и часто контролировать из-за изменений погоды и условий. Во время сезонных изменений температура клея должна измеряться термометром.

Температура поверхности нанесения и окружающей среды должна быть выше 15 ° C. В противном случае нельзя добиться успешных результатов из-за более быстрого времени сушки.

Адгезивный резервуар следует часто чистить. Количество клея, наносимого на поверхности, может отличастья в зависимости от типа материалов. Могут возникнуть некоторые нежелаемые результаты, такие как чрезмерный или недостаточный расход. В этих случаях надо регулировать настройки.

В случае паузы, температура клея должна быть привязана к 100-110 ° C, чтобы сохранить производительность выше.

Срок годности 12 месяцев при комнатной температуре (18-20C).

2 | P a g e