TECHNICAL DATA SHEET

SUPERKLEBER 2042

Это – термопластичний клей расплав на основе синтетических смол и ЭВА

ОБЛАСТИ ПРМЕНЕНИЯ:

SUPERKLEBER 2042 это клей для криволинейных станков для кромки и прменяется на кромках ПВХ, АБС, полиэфир, НПЛ и меламин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	: Natural

Вид	: Granular

| Вязкость |  |  |  | : 55000±8500 mPa.s (140ºC de spindle 29 50 rpm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка размягчения |  |  |  | : 83±3ºC |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Влажность материала |  |  |  | : 8–10% |  |  |
| Влажность воздуха |  |  |  | : 65-75 % |  |  |
| Темп. среди |  |  |  | : > 15 ºC |  |  |
| Темп. в резервуаре |  |  |  | : 140 – 160 ºC |  |  |
| Температура роллера |  |  |  | : 140 – 160 ºC |  |  |
| ФАСОВКА: |  |  |  |  |  |  |
| 25 кг. Бумажный мешок |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ: |  |  |  |  |  |  |

Температура окружающей среди дожна быть приблизительно 15°C.

Клей должен быть нанесен на одну поверхность склеиваемого материала. Влажность вохдуха % 65-75 и влажность материала % 8-10.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Масляные и пыльные поверхности предотвращают образование прочного слоя клея и желаемая прочность не может быть достигнута.

Температуру внутри адгезивного материала следует учитывать и часто контролировать из-за изменений погоды и условий. Во время сезонных изменений температура клея должна измеряться термометром.

Температура поверхности нанесения и окружающей среды должна быть выше 15 ° C. В противном случае нельзя добиться успешных результатов из-за более быстрого времени сушки.

Адгезивный резервуар следует часто чистить. Количество клея, наносимого на поверхности, может отличастья в зависимости от типа материалов. Могут возникнуть некоторые нежелаемые результаты, такие как чрезмерный или недостаточный расход. В этих случаях надо регулировать настройки.

В случае паузы, температура клея должна быть привязана к 100-110 ° C, чтобы сохранить производительность выше.

Срок годности 12 месяцев при комнатной температуре (18-20C).

2 | P a g e