TECHNICAL DATA SHEET

SUPERKLEBER 2084

Это – термопластичний клей расплав на основе синтетических смол и ЭВА. Один  из самых качественных на рынке клеев для прямолинейных станков. Ненаполненный.

ОБЛАСТИ ПРМЕНЕНИЯ:

SUPERKLEBER 2084 очень сильный клей для прямолинейных кромкооблицовочных станков для кромок из ПВХ, АБС, полиэфира, НПЛ и меламина. Идеально подходит для среднескоростных и высокоскоростных линий. Максимальная скорость 30-33 м/мин. Практически прозрачный..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	: Желто-прозрачный

Вид	: Гранулы

| Вязкость | : 70000±10500 mPa.s (190ºC de spindle 29 50 rpm) |
| --- | --- |
| Точка размягчения | : 103±3ºC |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |
| Влажность материала | : 8–10% |
| Влажность воздуха | : 65-75 % |
| Темп. среди | : > 15 ºC |
| Темп. в резервуаре | : 180 – 200 ºC |
| Температура роллера | : 180 – 200 ºC |
| ФАСОВКА: |  |  |
| 20 кг. Бумажный мешок |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ: |  |  |

Температура окружающей среди дожна быть приблизительно 15°C.

Клей должен быть нанесен на одну поверхность склеиваемого материала. Влажность вохдуха % 65-75 и влажность материала % 8-10.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Масляные и пыльные поверхности предотвращают образование прочного слоя клея и желаемая прочность не может быть достигнута.